| Показатели | Утеплитель Эковата | Стекловата | Минвата | Плиты из минеральной ваты | Изовер | Полистирол видов ПСБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | из стеклянного волокна | из минеральной ваты |  |
| Сырье | 1.Древесная целлюлоза, 2.Природные минералы (бораты) | 1.Песок, 2.Известняк, 3.Сода. | 1.Металлургические шлаки (доменные), 2.Горные породы. | 1.Металлургические шлаки, 2.Горные породы, 3.Связующее -фенолоспирт или битум | 1.Песок 2.Сода 3.Стеклобой 4.Известняк 5. Связующее – синтетические смолы 6.Гидрофобизи-рующие добавки | 1.Горные породы базальтовой группы 2.Связующее – синтетические смолы 3.Гидрофобизи-рующие добавки | 1. Синтетичес-кая смола 2. Газобразо-ватель |
| Теплопроводность (, Вт/м.К, * | 0,038 - 0,041 | 0,047 – 0,052 | 0,041 – 0,050 | 0,047 – 0,084 | 0,032 – 0,043 | 0,035 – 0,042 | 0,038 – 0,041 |
| Плотность, кг/м3 | 42, 55, 65, 75 | 110 - 175 | 75, 100, 125 | 50 - 300 | 9,7 - 145 | 80 – 180 | 20 - 40 |
| Паропроницаемость, мг/Па.м.ч | 0,35 |  |  |  | 0,5 | 0,31 | 0 |
| Воздухопроницаемость, м3/м.с.Па | 80…120 х 10-6 |  |  |  |  |  |  |
| Сорбционное водопоглощение, % | 18 |  |  |  |  |  |  |
| рН Химическая стойкость | 7,8 – 8,3 Предотвращает коррозию металлич. деталей |  | 5 - 7 Вызывает коррозию | Вызывает коррозию |  |  | Растворяется в бензине, минеральных маслах и др. |
| Биостойкость | Предотвращает развитие грибков |  |  | Разрушается под действием грибков |  |  |  |
| Сжимаемость при увлажнении | Отсутствует | Оседают |  |
| Линейная усадка | Отсутствует |  |  | Дают усадку |  |
| Плотность изоляции (примыкание к другим деталям изоляции и к конструкции) | Высокая | Образуют мостики холода |
| Коэффициент звукопоглощения при толщине 100мм и плотности 70 кг/м3 | 0,87 |  |  |  |  |  |  |
| Экологическая безопасность | Абсолютно безопасен | Пылит при монтаже | 1. Выделяют вредные вещества при эксплуатации 2. Пылит при монтаже | Выделяют вредные вещества. при эксплуатации. |

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ УТЕПЛИТЕЛЕЙ