Звукопоглощение

целлюлозным  утеплителем ЭКОВАТА

высокочастотных  колебаний   1600…4000 Гц

Человеческий слух  (барабанная  перепонка  уха)  улавливает  звук в  диапазоне

частот  16…20000 Гц.

Волокна  целлюлозы  являются  полыми  капиллярами.  Благодаря  такому  строению

волокна  целлюлозы  способны  поглощать  звук  в  высокой степени.

| Способ нанесения изоляции | Плотность изоляции, кг/м3 | Толщина изоляции, мм | Коэффициент звукопоглощения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухая выдувка | 30 | 100 | 0,98 |
|  | 70 |  | 0,75…0,87 |
|  | 30 | 200 | 0,98 |
|  | 70 |  | 0,85…0,94 |
| Влажное напыление |  | 25 | 0,71…0,76 |
|  |  | 50 |  |
|  |  | 75 |  |
| Клеевое напыление |  | 25 | 1,00 |

| Конструкция стены | Каркас из деревянных стоек | Каркас из металлических стоек |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина* изоляции, мм | Звукопоглощение, дБ | Толщина* изоляции, мм | Звукопоглощение, дБ |
| гипсокартон-Эковата-гипсокартон | 60 140 | 40 43 | 50 125 | 42 46 |
| ГВЛ-Эковата-ГВЛ | 60 140 | 43 45 | 50 125 | 46 52 |
| 2 ГВЛ-Эковата-2 ГВЛ (двухоболочная) | 60 140 | 48 49 | 50 125 | 54 59 |

*  Плотность  изоляции  в  стене:

из  деревянных  стоек  60мм …………. 40 кг/м3,

из  деревянных  стоек  140 мм ……….. 55 кг/м3,

из  металлических  стоек …………….. 30 кг/м3.